TABLA DE DENSIDADES DE LOS METALES MÁS CORRIENTES A 15 ºC

| METAL | DENSIDAD/ g ml-1 | METAL | DENSIDAD/ g ml-1 |
| --- | --- | --- | --- |
| ALUMINIO | 2,70 | COBRE | 8,93 |
| CINC | 7,10 | CROMO | 7,10 |
| ESTAÑO | 7,29 | HIERRO | 7,87 |
| NÍQUEL | 8,90 | PLATA | 10,50 |
| PLOMO | 11,30 | MERCURIO | 13,50 |
| ORO | 19,30 | PLATINO | 21,50 |

DENSIDADES DE ALGUNAS ALEACIONES METÁLICAS

| ALEACIÓN | DENSIDAD/ g ml-1 | ALEACIÓN | DENSIDAD/ g ml-1 |
| --- | --- | --- | --- |
| BRONCE | 7,40 – 8,90 | LATÓN | 8,40 – 8,70 |

DENSIDADES DE ALGUNAS TIERRAS, PIEDRAS Y 
MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN

| MATERIAL | DENSIDAD/ g ml-1 | MATERIAL | DENSIDAD/ g ml-1 |
| --- | --- | --- | --- |
| ALABASTRO | 2,30 – 2,80 | BASALTO | 2,70 – 3,20 |
| CALIZA | 2,46 – 2,84 | CEMENTO | 0,82 – 1,95 |
| CUARZO | 2,50 – 2,.80 | MÁRMOL ORDINARIO | 2,52 – 2,85 |
| ARENA FINA SECA | 1,40 – 1,65 | GRANITO | 2,51 – 3,05 |

DENSIDADES DE ALGUNAS MADERAS (Secadas al aire)

| MADERA | DENSIDAD/ g ml-1 | MADERA | DENSIDAD/ g ml-1 |
| --- | --- | --- | --- |
| CEDRO | 0,57 | CEREZO | 0,76 – 0,84 |
| ÉBANO | 1,26 | ENCINA | 0,69 – 1,03 |
| HAYA | 0,66 – 0,83 | MANZANO | 0,66 – 0,84 |
| NOGAL | 0,60 – 0,81 | OLMO | 0,56 – 0,82 |
| ROBLE | 0,71 – 1,07 | PINO | 0,31 – 0,76 |

DENSIDADES DE ALGUNOS LÍQUIDOS a 20ºC

| LÍQUIDO | DENSIDAD/ g ml-1 | LÍQUIDO | DENSIDAD/ g ml-1 |
| --- | --- | --- | --- |
| ETANOL de 96º | 0,810 | ACETONA | 0,790 |
| METANOL | 0,790 | Ac. ACÉTICO GLACIAL | 1,050 |
| CLOROFORMO | 1,475 | HEXANO | 0,675 |
| TRICLOROETILENO | 1,471 | AGUA DESTILADA (4ºC) | 1,000 |